ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ 
К НИМ

Часть 4

ТРУБЫ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ 
ЛИТЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ. 
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ.
МЕТОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБ

ГОСТ8951-75* 
(СТ СЭВ 3301-81)

Москва

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ

1998

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ. КРЕСТЫ ПРЯМЫЕ Основные размеры Ductile iron fittings with parallel thread for pipelines. Straight four-way junction pieces. Basic dimensions | ГОСТ 8951-75* (CT СЭВ 3301-81) Взамен ГОСТ 8951-59 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.11.75 № 2901 дата введения установлена

01.01.77

Ограничение срока действия снято по протоколу Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93)

1. Основные размеры крестов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. Стандарт полностью соответствует CT СЭВ. 3301-81.

Примечание. Чертеж не определяет конструкцию креста.

Размеры в мм

| Условный |  |  | Масса без покрытия, кг, не более* |
| --- | --- | --- | --- |
| проход Dy | Резьба d | L | Вариант по ГОСТ 8944-75 |
|  |  |  | 1 | 2 |
| 8 | G 1/4 - В | 21 | 0,083 | 0,089 |
| 10 | G 3(8 - В | 25 | 0,105 | 0,113 |
| 15 | G 1/2 - В | 28 | 0,163 | 0,179 |
| 20 | G 3/4 - В | 33 | 0,284 | 0,254 |
| 25 | G 1 - В | 38 | 0,383 | 0,392 |
| 32 | G 11/4 - В | 45 | 0,585 | 0,561 |
| 40 | G 11/2 - В | 50 | 0,797 | 0,681 |
| 50 | G 2 - В | 58 | 1,251 | 1,117 |
| (65) | G 21/2 - В | 69 | 1,769 | 1,587 |
| (80) | G 3 - В | 78 | 2,351 | 2,119 |
| (100) | G 4 - B | 96 | 4,585 | 3,921 |

* Для справок.

Примечания:

1. Кресты с Dy указанными в таблице в скобках, применять не рекомендуется

2. Масса оцинкованных соединительных частей не должна превышать массу неоцинкованных более чем на 5%.

Примеры условных обозначений

Прямого креста без покрытия с Dy 25 мм:

Крест 25 ГОСТ 8951- 75

То же, с цинковым покрытием:

Крест Ц-25 ГОСТ 8951- 75

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2. Конструктивные размеры и технические требования - по ГОСТ 8944-75.