ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ 
К НИМ

Часть 4

ТРУБЫ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ 
ЛИТЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ. 
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ.
МЕТОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ 
ТРУБ

ГОСТ
8947-75* 
(СТ СЭВ 3298-81)

Москва

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ

1998

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ. УГОЛЬНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ Основные размеры Ductile iron and steel fittings with parallel thread for pipelines. Transition angles. Basic dimensions | ГОСТ 8947-75* (СТ СЭВ 3298-81) Взамен ГОСТ 8947-59 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.11.75 № 2901 дата введения установлена

01.01.77

Ограничение срока действия снято по протоколу Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93)

la. Угольники должны изготовляться двух исполнений:

1 - с внутренней резьбой;

2 - с наружной резьбой.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3298-81.

(Введено дополнительно, Изм. № 2).

1. Основные размеры угольников должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Исполнение 1

Исполнение 2

Черт. 1

Примечание. Чертеж не определяет конструкцию угольника.

Размеры в мм

| Условный | Резьба |  |  |  | Масса без покрытия, кг, не более* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| проход | d | d1 | L | L1 | L2 | Вариант по ГОСТ 8944-75 |
| Dy ( Dy1 |  |  |  |  |  | 1 | 2 |
| 10(8 | G 3/8 - В | G 2/4 - В | 23 | 23 | - | 0,052 | 0,058 |
| 15(10 | G Ѕ - В | G 3/8 - В | 26 | 26 | 33 | 0,077 | 0,084 |
| 20(10 | G 3/4 - В | G 3/8 - В | 28 | 28 | - | 0,103 | 0,111 |
| 20(15 | G ѕ - В | G Ѕ - В | 30 | 31 | 40 | 0,134 | 0,148 |
| 25(15 | G 1 - В | G Ѕ - В | 32 | 34 | - | 0,173 | 0,193 |
| 25(20 | G 1 - В | G ѕ - В | 35 | 36 | 46 | 0,204 | 0,228 |
| 32(15 | G 1 ј - В | G Ѕ - В | 34 | 38 | - | 0,234 | 0,261 |
| 32(20 | G 1 ј - В | G ѕ - В | 36 | 41 | - | 0,260 | 0,289 |
| 32(25 | G 1 ј - В | G 1 - В | 40 | 42 | 56 | 0,321 | 0,364 |
| 40(25 | G 1 Ѕ - В | G 1 - В | 42 | 46 | - | 0,415 | 0,468 |
| 40(32 | G 1 Ѕ - В | G 1 ј - В | 46 | 48 | - | 0,459 | 0,515 |
| 50(40 | G 2 - В | G 1 Ѕ - В | 52 | 55 | - | 0,598 | 0,669 |
| 65(50 | G 2 Ѕ - В | G 2 - В | 61 | 66 | - | 0,794 | 0,855 |

* Для справок

Примечание. Масса оцинкованных соединительных частей не должна превышать массу неоцинкованных более чем на 5 %.

Примеры условных обозначений

Переходного угольника исполнения 1 без покрытия с Dу = 40 мм на Dу1 = 25 мм:

Угольник 1-40 (  25 ГОСТ 8947-75

То же, с цинковым покрытием:

Угольник 1-Ц-40 ( 25 ГОСТ 8947-75.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2. Конструктивные размеры и технические требования - по ГОСТ 8944-75.